Úloha  IIIa

Modul pružnosti (z protažení drátu)

###### Úkol

- Určete pro ocelový drát modul pružnosti v tahu   E  a  jeho chybu   E

- Výsledek porovnejte s tabulkovou hodnotou.

Obecná část

Modul pružnosti v tahu neboli Youngův modul E je poměr normálového (tahového resp. tlakového)  napětí   a poměrného podélného prodloužení  

E = /                                                                	                                                    (1)

Normálové napětí je pak definováno jako poměr síly Fn působící ve směru osy tyče (drátu) a plochy S průřezu tyče resp.drátu (viz též obr. 1)

 = Fn / S                                                                	                                        (2)

Poměrné podélné prodloužení je dáno poměrem změny délky tyče (drátu) l ve směru působící síly a původní délky l0. Pro malé deformace lze tento poměr vyjádřit vztahem

ε=Δll0                                                                         (3)

Vztah (1) je jedním z možných vyjádření Hookeova zákona, který po dosazení ze vztahů (2) a (3) je možné přepsat do výsledného vztahu pro modul pružnosti

E=l0ΔlFnS                  [E] = N.m–2 = Pa                     (4)

Obr. 1 Schématické  znázornění tahové deformace

Při deformaci ohybem se u vzorku ve tvaru tyče čtvercového průřezu dosahuje měřitelných hodnot deformace při nízké hladině zatížení. Používá se k tomu experimentální uspořádání znázorněné v obr. 2. Měřená tyč spočívá na dvou podpěrách A a B a na koncích je zatěžována  zavěšovanými závažími. Průhyb tyče y je měřen uprostřed mezi oběma podpěrami (C).

Obr. 2 Schematické znázornění experimentu

Jak obrázek ukazuje je uspořádání středově souměrné a  rozměry z a u jsou mnohem větší než délka hrany a čtvercového průřezu tyče. Zkušební tyč musí být homogenní hranol s pečlivě opracovaným povrchem. Břity obou podpěr jsou rovnoběžné a horizontální. Za těchto předpokladů se pro pružný průhyb zatěžované tyče  y  v bodě C dá odvodit z Hookeova zákona následující vztah:

y=Fzu28EJ                    [y] = m                                                                                  (5)

kde u je vzdálenost podpěr, z je vzdálenost působiště zatěžující síly F od přilehlého břitu, E je modul pružnosti zkušební tyče  a J je moment setrvačnosti tyče vzhledem vodorovné ose procházející jejím těžištěm. V případě čtvercového průřezu tyče  J = a4/12,  kde a je délka hrany čtvercového průřezu tyče.

# Metoda měření

Měření provedeme na speciálním zatěžovacím zařízení, které je zobrazeno na obr. 3. Toto zařízení je tvořeno dřevěným trámem, na němž jsou upevněny dvě svěrky - pevná a druhá otočná kolem osy o. V těchto svěrkách je upevněn měřený drát. Tento drát je veden přes kladku K a na konci opatřen okem pro zavěšování zatěžujících závaží, která způsobují prodlužování drátu.

Obr. 3 Uspořádání experimentu

Prodloužení  l drátu uchyceného mezi oběma svěrkami určíme pomocí úhlu  z pootočení zrcátka Z umístěného na ose otočné svěrky. Vzdálenost drátu, upevněného v otočné svěrce od osy otáčení o, je označena r. V téže vzdálenosti působí na měřený drát síla F způsobená tíhou zavěšených závaží. Kladka K je upravena tak, aby protahovaný drát směřoval tečně k jejímu obvodu. Čtecí dalekohled se svislou stupnicí je třeba nastavit tak, aby v něm byl vidět obraz stupnice na zrcátku Z. Vzdálenost stupnice od zrcátka je v obr. 3 označena R. Jestliže se působením určitého závaží změní délka měřeného drátu o  l, pak se pootočí otočná svěrka kolem osy o  úhel . Paprsek, dopadající ze stupnice (z bodu n) na zrcátko svírá pak s paprskem, který dopadl ze stupnice na zrcátko, nebyl-li drát zatížen (tj. z bodu n0 ), úhel 2. Polohu n0 volíme nastavením dalekohledu, aby se osvětlená stupnice objevila v zorném poli dalekohledu. Pak platí následující vztahy

tg 2 =(n – n0)/R   2 l/r                                                                                          (6)

Uvedený přibližný vztah se dá použít pouze pro malé úhly , (pro  ≤ 5o chyba činí maximálně 1 %).

Po vyjádření l ze vztahu (6) a dosazení získaného výrazu do rovnice (4) obdržíme konečné výraz pro modul pružnosti v tahu E, vyjádřený pomocí měřených veličin

E=FnS2Rl0n−n0r                                                                      (7)                                                                                                                                                                                                                                který po dosazení tíhy G  = mg (m je hmotnost závaží a g tíhové zrychlení) za Fn dá konečný výraz pro modul pružnosti v tahu

E=mgl0S2R(n−n0)r.                                                                                             (7a)

### Návod k měření a zpracování

a) Postup práce při přípravě zařízení k činnosti:

1) ustavíme a zaostříme dalekohled tak, aby v okuláru dalekohledu  byly vidět stupnice na zrcátku Z a nitkový kříž  umístěný v okuláru dalekohledu,

2) změříme délku drátu l0 mezi svěrkami pásovým měřítkem,

3) změříme mikrometrem průměr drátu d na třech různých místech mezi  svěrkami,

4) stanovíme vzdálenost R zrcátka od stupnice pod dalekohledem  (hodnota je uvedena na zatěžovacím zařízení),

5) zjistíme vzdálenost r (je uvedena na zatěžovacím zařízení),

6) odečteme hodnotu n0 odpovídající nezatíženému drátu (tj. odpovídající prodloužení drátu způsobenému stále  zavěšeným, vyrovnávacím závažím), tuto hodnotu (n0) a všechny další hodnoty ni při zavěšeném závaží čteme nejlépe proti střední vodorovné čáře nitkového kříže v zorném poli dalekohledu (kde jsou tři vodorovné čáry),

Pozor! Od tohoto okamžiku až do ukončení měření již nijak nemanipulujeme ani s dalekohledem ani s dalšími prvky zařízení, které se podílejí na měření.

b) Postup práce při stanovování velikosti protažení drátu v závislosti na jeho zatížení:

1) na závěs drátu zavěšujeme postupně závaží  a zapisujeme pro každé zatížení příslušné údaje odečítané ze  stupnice - označujeme je nni,

2) tímto způsobem postupujeme, dokud nejsou použita všechna závaží,

3) postup obrátíme a začneme snímat stejným způsobem závaží  a zaznamenávat příslušné údaje ze stupnice - tyto údaje  budeme tentokrát označovat ndi.

c) Postup práce při vyhodnocování výsledků

Naměřené hodnoty zpracujte pomocí počítačové šablony.

## Zhodnocení přesnosti výsledků

1) Posouzení průběhu měření

## Rozdíl veličin nni a ndi vyjadřuje  rozdíl mezi polohami nitkového kříže na světelné stupnici při zatěžování a odlehčování při stejném zatížení. Maximální hodnota této veličiny by neměla překračovat přesnost čtení na stupnici, tj. 1 mm. Lineární regresní analýza naměřených hodnot umožňuje posoudit kvalitu prováděných měření. Tzv. koeficient determinace R2 by v našem případě neměl klesnout pod hodnotu 0,99 (stane-li se tak, je třeba měření provést znovu).

## 2) Pro relativní chybu zjišťovaného modulu platí

(E) = (R)+ (l0)  + (S )+(d)+ (r)+(k),

protože                                      (k) = ( mi )+( (ni - no)     a      (S) =2(d),

(E) = (R)+ (l0)  + ( mi )+2(d)+ (r)+( (ni - no).

Zde možno předpokládat          ( mi)=0,02 = 2%        a      (( ni  -  no )   = 0,05 = 5 %.

Pracovní list pro záznam naměřených hodnot

a) měření parametrů zařízení

|  |  |  |  | Změřená hodnota (mm) | Absolutní chyba (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Délka drátu ℓ 0 |  |  |  |  |  |
| Vzdálenost zrcátka od stupnice R |  |  |  |  |  |
|  | Délka ramena zrcátka r |  |  |  |  |
|  | Průměr drátu d |  |  |  |  |

Materiál měřeného vzorku:

Tabulková hodnota modulu pružnosti měřeného materiálu:

b) postupné zatěžování a odlehčování drátu

| Číslo měření i | Hmotnost navěšeného závaží mi (kg) | Údaj o prodloužení na stupnici ni (mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  |
| 2 | 1 |  |
| 3 | 2 |  |
| 4 | 3 |  |
| 5 | 4 |  |
| 6 | 5 |  |
| 7 | 6 |  |
| 8 | 7 |  |
| 9 | 8 |  |
| 10 | 9 |  |
| 13 | 8 |  |
| 14 | 7 |  |
| 15 | 6 |  |
| 16 | 5 |  |
| 17 | 4 |  |
| 18 | 3 |  |
| 19 | 2 |  |
| 20 | 1 |  |
| 21 | 0 |  |

| ÚLOHA č. |  |
| --- | --- |
| ### Jméno |  |
| Datum | Podpis učitele |