Úloha I

## Hustota pevných látek

Úkol

- Určete hustotu  a její chybu  pro šest vzorků, z nichž dva budou slitiny, dva budou mít hustotu menší než voda a dva budou mít hustotu větší než voda.

- Pro slitiny odhadněte podle vztahu (6) procentní obsah příslušných složek.

- Výsledky porovnejte s přiloženými tabulkovými hodnotami (viz nástěnka).

###### Obecná část

Hustota homogenní látky je poměr hmotnosti látky m a jejího objemu V, tedy

ρ=mV			[  ] = kg . m-3		                 	 (1)

Jestliže je látka nehomogenní, je hustota v určitém elementárním objemu dV

ρ=limΔV→0 ΔmΔV=dmdV ,					  (2)

kde  m je hmotnost látky v objemovém elementu V kolem sledovaného místa. V případě nehomogenní látky vyjadřuje vztah (1) průměrnou hodnotu hustoty v objemu V.

Podle definice hustoty je zřejmé, že ke zjištění hustoty   zkoumaného vzorku lze použít metody přímé, kdy se hustota určuje vztahem (1) z hmotnosti a objemu vzorku vyšetřované látky. Určování objemu z rozměrů vzorku však bývá zatíženo značně větší relativní chybou než určování hmotnosti vážením. Proto pro přesnější stanovení hustoty se určuje objem nepřímo např. pomocí hmotnosti mv a hustoty   v destilované vody, která má stejný objem jako tělísko

V=mvρv  .

Ze vztahu (1) je pak hustota zkoumaného vzorku, jehož hmotnost je m, dána vztahem

ρ=mV=mmvρv					  (3)

# Metoda měření

Použitá měřicí metoda vychází ze vztahu (3) a hmotnost vytlačené destilované vody se zjišťuje tak, že na přesných vahách se vážením určí hmotnost m1 kádinky naplněné destilovanou vodou a dalším vážením se zjistí hmotnost  m2  kádinky se vzorkem úplně ponořeným v této kádince. Potom

mv = m2 - m1

a po dosazení do vztahu (3) dostáváme vzorec pro hledanou hustotu vzorku

ρ=mm2−m1ρ v,						  (4)

kde hustota destilované vody ρ v při teplotě měření  je uvedena v tabulkách.

V tomto vztahu není brán v úvahu vliv vztlaku vzduchu při vážení, při jeho zahrnutí nabývá vztah pro hustotu vzorku tvar

ρ=mm2−m1(ρv−σ)+σ,				   	 (5)

v němž     = 1,2  kg . m-3   je střední hodnota hustoty vzduchu.

Při určování procentového složení slitiny tvořené dvěma kovy  x  a  y  (známými složkami) o hustotách  x  a   y     je nutné určit výše popsanou metodou hustotu  vzorku zkoumané slitiny a procentní obsah (hmotnostní koncentraci) kovu  x  ve slitině spočítat ze vztahu

cx=ρxρy−ρρ ρy−ρx   ,						 (6)

kde  je zjištěná hustota slitiny a hustoty x  a  y  jednotlivých  složek uvádí následující tabulka

| č. vzorku | 5 | 3 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| název | ### mosaz | cínový bronz | Cínová pájka | Olověná pájka |
| složka x | zinek | cín | Cín | Cín |
| složka y | měď | měď | Olovo | Olovo |
| x ( kg.m-3) | 7140 | 7298 | 7298 | 7298 |
| y ( kg.m-3) | 8960 | 8960 | 11341 | 11341 |

##### Návod k měření a zpracování

Postup práce :

- postupně zvažte všechny požadované vzorky a jejich hmotnosti m zapište do tabulky,

- naplňte kádinku destilovanou vodou takového množství, aby kterýkoliv z vybraných vzorků se mohl do ní úplně ponořit,

- vložte kádinku na misku vah a odečtěte na stupnici vah hmotnost m1   kádinky naplněné vodou a zapište do tabulky,

- ponořte vybraný vzorek do vody v kádince spočívající na misce vah (u vzorků s hustotou větší než hustota vody stačí zavěšení na háček stojanu, vzorky s hustotou menší než hustota vody jsou opatřené tenkou dřevěnou tyčinkou – špejlí, která umožňuje úplné ponoření vzorku), odečtěte hmotnost kádinky m2  s ponořeným  vzorkem a zapište do tabulky,

- úkoly  3)  a   4)  opakujte postupně pro všechny další vzorky (nestačí určit hmotnost kádinky pouze po jejím naplnění jednou, neboť na každém vzorku ulpí trochu vody, čímž se změní hodnota m1 pro další vzorek),

- Změřte teplotu t destilované vody,

- pro teplotu t vyhledejte hustotu destilované vody  v  v tabulce na nástěnce,

- naměřené hodnoty zpracujte pomocí počítačové šablony.

## Zhodnocení přesnosti výsledků

## Pro relativní chybu zjišťované hustoty platí

 (  )  =   (  m)  +   (  m2  - m1 ) =   m / m  +  (  m2   +    m1 ) / (m2  - m1 ), kde velikost chyb    m ,  m1  a   m2  je dána  přesností použitých vah a způsobem příslušného vážení. Tomu odpovídají hodnoty chyb, jak jsou uvedeny  ve výše uvedené tabulce.

Pracovní list pro záznam naměřených hodnot

Do tabulky zadávejte hmotnost s přesností 0,01 g.

| Název materiálu | Hmotnost vzorku m (g) | Hmotnost kádinky s vodou m1 (g) | Hmotnost vzorku v kádince s vodou m2 (g) |
| --- | --- | --- | --- |
| dřevo |  |  |  |
| korek |  |  |  |
|  | m = 0,01g | m1 = 0,01g | m2 = 0,02g |

Teplota destilované vody s přesností 0,1 °C t =

Hustota vody pro danou teplotu s přesností 0,001 kg.m-3 v =

| ÚLOHA č. |  |
| --- | --- |
| ### Jméno |  |
| Datum | Podpis učitele |